# ООО «ПромТехСнаб»

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 1/2

# ОБМАЗКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ КАОЛИНОВАЯ НЕОФЛЭЙМ® 515

# ТУ 5760-051-29346883-2013

# ТИ 062-2014

| Описание | Вязкая водная суспензия полимерного связующего, функциональных наполнителей и специальных добавок |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Конструктивная огнезащита стальных конструкций, эксплуатируемых внутри жилых, общественных и производственных помещений с неагрессивной средой, а также конструкций, эксплуатирующихся на открытом воздухе под навесом с перекрытием Повышает предел огнестойкости металлических конструкций различных объектов защиты до 120 минут Огнезащитная эффективность, мин 90 120 ПТМ, мм 2,0 3,4 12,0 2,0 3,4 12,0 Толщина сухого покрытия, мм 5,21 4,00 2,13 7,37 5,65 3,01 Расход обмазки, кг/м2 9,90 7,59 4,04 14,01 10,74 5,72 Сохраняет свои эксплуатационные свойства в диапазоне температур от минус 60°С до плюс 60 °С и при относительной влажности воздуха не выше 85 % Обмазка может применяться в качестве клеящего состава при монтаже теплоизоляционных материалов (стекловолокнистые, минераловатные и т.п. материалы) на металлоконструкциях, подлежащих огнезащите |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | Не менее 68 |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,28 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | Не более 0,1 |
| Время высыхания при толщине мокрого слоя (0,7- 0,8 мм) до степени 3 (при 20 0С), ч | Не более 6 |
| Расход обмазки на 1 мм сухого покрытия, кг/м2 | 1,9 |
| Цвет | Белый (колеруется в любой цвет пастельного тона) |
| Толщина не стекающего мокрого слоя при нанесении АВД Wagner, мкм | Не менее 1500 |
| Разбавитель | Вода |
| ООО «ПромТехСнаб» |

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

2/2

# ОБМАЗКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ КАОЛИНОВАЯ НЕОФЛЭЙМ® 515

# ТУ 5760-051-29346883-2013

# ТИ 062-2014

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии и разрушенного грунтовочного слоя ручным или механизированным способами до степени 3 по ГОСТ 9.402 или St 2 по ISO 8501-1, P St 2 по ISO 8501-2 В качестве грунтовки применяют антикоррозионные грунтовочные материалы на основе алкидных, эпоксидных, алкидно-акриловых, фенольных, полиуретановых и винилхлоридных полимеров (например,ГФ-021, Pilot QD Primer, HEMPAQUICK PRIMER 13300, АК-070 и др.) |
| Подготовка обмазки | Перед применением обмазку тщательно перемешивают миксером или механической мешалкой в течение 3-5 мин до образования однородной массы, избегая захвата воздуха, непосредственно на месте производства работ. Допускается разбавление водопроводной водой для получения необходимой вязкости в количестве не более 3 % от массы. После разбавления обмазку тщательно перемешивают, избегая захвата воздуха |
| Условия при нанесении | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводятся при температуре не ниже +50С и относительной влажности воздуха не выше 80% |
| Нанесение | Рекомендуется использовать агрегаты с принудительной подачей материала, такие как Wagner НС 960 SSP, Wagner НС 940 SSP. Нанесение обмазки производят в один или несколько слоев При нанесении обмазки в несколько слоев, толщина каждого мокрого слоя не менее 1500 мкм. Продолжительность сушки каждого слоя составляет не менее 24 часов при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха не более 80 % |
| Условия эксплуатации | У3, тип атмосферы I (условно-чистая) по ГОСТ 15150 - без финишного покрытия У2, тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150 или У3, тип атмосферы I (условно-чистая) по ГОСТ 15150 с повышенной влажностью - с финишным покрытием: ПФ-115, Pilot II, HEMPATHANE HS 55610, ЭП-1155Д, ХП-7120 |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать обмазку необходимо в плотно закрытой таре при температуре от 1 0С до 40 0С, предохраняя от прямых солнечных лучей, замерзания и атмосферных осадков Гарантийный срок хранения – 12 месяцев |
| Безопасность | Обмазка на водной основе, не содержит свободного формальдегида |

# ООО «ПромТехСнаб»